《材料成形原理》复习题（铸）
第二章 液态金属的结构和性质

1． 粘度。影响粘度大小的因素？粘度对材料成形过程的影响？

2． 表面张力。影响表面张力的因素？表面张力对材料成形过程及部件质量的影响？

3． 液态金属的流动性。影响液态金属的流动性的因素？液态金属的流动性对铸件质量的影响？

4． 液态金属的充型能力。影响液态金属的充型能力的因素？

5． 液态金属的充型能力与流动性的区别和联系？

第三章 液态金属凝固热力学和动力学

1． 什么是溶质再分配？溶质分配系数表达式？

2． 均质形核与非均质形核（异质形核）。

3． 界面共格对应关系及其判别？

4． 点阵失配度及其表达式？

5． 晶体的宏观长大方式？

6． 固液界面微观结构有哪几种？

7． 晶体的微观长大方式？

8． 晶体的各微观长大方式的长大速度与过冷度有何关系？

第四章 液态金属凝固过程中的传热及传质

1． 铸件的凝固方式有哪几种？影响铸件凝固方式的因素？
第五章 单相合金的凝固

1． 热过冷与成分过冷。

2． 成分过冷如何产生？

3． 成分过冷的判别式？

4． 成分过冷对单相合金凝固组织的影响？

第六章 多相合金的凝固

1． 伪共晶。共晶共生区。对称形共晶共生区与非对称形共晶共生区及其产生的条件？

2． 什么是搭桥？
3． 层片状共晶的生长过程。

4． 共晶片间距如何自动调整？

5． 共晶体究竟长成层片状还是棒状受哪些因素影响？

6． 共生生长与离异生长。

第八章 铸件凝固组织的形成及控制

1． 表面细晶区如何形成？

2． 柱状晶区如何形成？

3． 内部等轴晶区如何形成？

4． 游离晶体如何增殖？

5． 如何获得细的等轴晶组织？

6． 孕育与变质的区别。
第十二章 应力、变形及裂纹

1． 热应力。相变应力。机械阻碍应力。

2． 减小或消除应力的途径。

3． 影响变形的因素及防止方法。

4． 热裂及形成条件、特征？

5． 影响热裂的因素及防止措施？

6． 冷裂及特征。

第十三章 气孔与夹杂

1． 析出性气孔。反应性气孔。

2． 析出性气孔的影响因素及防止？

3． 防止皮下气孔产生的措施？

4． 初生夹杂如何排除？

5． 如何防止和减少二次氧化夹杂？
第十四章 缩孔与缩松

1． 缩孔与缩松。

2． 产生缩孔的条件？产生缩孔的基本原因？

3． 产生缩松的条件？产生缩松的基本原因？

4． 影响缩孔、缩松大小的因素有哪些？防止产生缩孔、缩松的途径。
5． 共晶灰铁和球铁产生缩孔、缩松倾向有何不同？

6． 什么是灰铸铁的“自补缩能力”？ 什么情况下，球墨铸铁也有“自补缩能力”？ 
7． 灰铸铁的缩前膨胀与球铁的缩前膨胀有何不同？
8． 顺序凝固。同时凝固。各有何特点？

第十五章 化学成分不均匀性

1． 偏析。微观偏析。宏观偏析。

2． 如何消除微观偏析？

3． 枝晶偏析及其影响因素？

4． 正偏析。逆偏析。密度偏析。

PAGE  
1

